TESA7475测试方法

（应用在FINAT 10 and FINAT 11典型的剥离力测试方法）

FINAT测试方法

180°剥离力测试（剥离速度300mm/min）

试用范围  本方法用于测试自粘性压敏材料的永久粘合力或可剥离性（涂硅基材与自粘性面材复合后的质量情况）。

定义      剥离力：为了分离覆有压敏胶的面材与涂硅底材，剥离力是在一定条件下将压敏材料从标准测试板上以一定角度、一定速度剥离时所需的力，分别在压敏材料与标准测试板贴合20分钟及24小时后进行测试，后者称为永久剥离力。

测试仪器  拉力测试仪或者类似仪器，其夹具能以180°剥离压敏材料，剥离速度300mm/min，精度+2%，测试板用玻璃或者表面光滑的不锈钢制成。

一只标准FINAT的压辊（2KG）。

测试样品  应是从有代表性材料上取下来的测试条，宽度为25mm,沿仪器方向至少长175mm，切口干净平直，每种材料应至少取3条进行测试，测试胶带使用TESA7475。

测试条件  温度23℃±2℃，50%RH±5%RH。

测试步骤  把TESA7475胶面朝下，用轻微指压将胶条贴于清洁的测试板上，用压辊大约以10mm/秒的速度来回各压2次，使胶面与测试板紧密接触。（测离型膜需要对拉或者把离型膜固定在测试板上）

在测试条贴好后，放置20分钟后再测，如需要测试永久剥离力，需要放置24小时。

调试剥离角度为180°，设置速度为300mm/min，开机运行测试。

测试结果  剥离力用N/25MM表示（1KG=9.81N），对各测试条取平均值，贴合时间为20分钟或者24小时。

TESA测试胶带规格

| 产品型号 | 长度 | 宽度 |
| --- | --- | --- |
| tesa7475 | 50m | 25mm |

技术参数（平均值）：

| Product | Backing | Adhesive | Liner | Adhesion/Steel1) | Shelf life |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7475 | PVC-film white | acrylic | Silicone coatedpaper | 12.5 N/cm | 2 years |